**Технические характеристики тротуарной плитки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория плитки** | **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Штук в м2** | **Масса** | **Штук на поддоне** | **Марка бетона** | **Класс морозо-стойкости** |
| Плитка 30х30 см | 300 мм | 300 мм | 30 мм | 11 | 5,9 кг | 180 | В25 | F200 |
| Плитка 40х40 см | 400 мм | 400 мм | 48 мм | 6,25 | 15,8 кг | 66 | В25 | F200 |
| Плитка 50х50 см | 500 мм | 500 мм | 50 мм | 4 | 27,5 кг | 44 | В25 | F200 |

Тротуарная плитка производится в соответствии с ГОСТами 17608-91 и 17608-2017