Брусчатка «Доска паркетная» продается комплектами из 3 разных элементов. Суммарная площадь брусчатки из комплекта составляет 0,2 м2.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Длина** | 450 мм |
| **Ширина** | 150 мм |
| **Толщина** | 40 мм |
| **Масса** | 5,9 кг |
| **Штук в м2** | 14,8 |

Брусчатка производится в соответствии

с ГОСТ 17608-91

и ГОСТ 17608-2017

Марка бетона В30, класс морозостойкости F200