Брусчатка «Наборная» продается комплектами из 6 разных элементов. Суммарная площадь брусчатки из комплекта составляет 0,27 м2.

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** | **Штук**  **в 1 м2** |
| 300 мм | 150 мм | 40 мм | 4 кг | 22,2 |

Брусчатка производится в соответствии

с ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 17608-2017

Марка бетона В30, класс морозостойкости F200