Брусчатка «Рублевская» продается комплектами из 14 разных элементов. Суммарная площадь брусчатки из комплекта составляет 0,25 м2.

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** |
| а1-а8 | 122 мм | 122 мм | 45 мм | 1,5 кг |
| в1-в6 | 174 мм | 2,1 кг |

Брусчатка вырабатывается в соответствии

с ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 17608-2017

Марка бетона В30, класс морозостойкости F200