Брусчатка «Тесанный гранит» продается комплектами из 20 разных элементов. Суммарная площадь брусчатки из комплекта составляет 0,22 м2.

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** |
| 100 мм | 65-100 мм | 30 мм | 0,4-0,7 кг |

Брусчатка вырабатывается в соответствии

с ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 17608-2017

Марка бетона В30, класс морозостойкости F200