**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** | **Штук на поддоне** |
| Бордюр «Метровый» | 1000 мм | 200 мм | 60 мм | 26,4 кг | 35 |
| Бордюр «Садовый» | 500 мм | 13,2 кг | 70 |
| Бордюр «Тонкий» | 35 мм | 7,7 кг | 110 |
| Водосток | 500 мм | 160 мм | 60 мм | 7,7 кг | 126 |

Бордюры и водостоки производится в соответствии

с ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 17608-2017

Марка бетона В25, класс морозостойкости F200