**Технические характеристики типовой брусчатки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **модели** | **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Штук**  **в 1 м2** | **Масса** | **На полете** |
| «Стандарт» | 250 мм | 125 мм | 60 мм | 32 | 4,1 кг | 360 шт. |
| «Лайт» | 200 мм | 100 мм | 30 мм | 50 | 1,3 кг | 1125 шт. |
| «Рэтро-кирпичик»\* | 246 мм | 120 мм | 40 мм | 34 | 2,6 кг | 520 шт. |

Типовая вибролитая брусчатка производится в соответствии с ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 17608-2017

Бетон марки В30, класс морозостойкости F200

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* - фактура под природный камень*