Фасадная плитка «Еврокирпич» поставляется комплектами, состоящими из 21 элемента одинакового размера, но разной фактуры. Общая площадь комплекта 0,35 м2.

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** | **Штук**  **в м2** |
| 230 мм | 65 мм | 8 мм | 0,26 кг | 66,8 |

Фасадная плитка производится в соответствии с

ГОСТ 6927-74

Марка бетона В25, класс морозостойкости F200