Фасадная плитка «Туф» продается комплектом, состоящим из 9 элементов. Площадь одного комплекта составляет 0,36 м2.

**Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса**  **1 м2** |
| 400 мм  300 мм  200 мм | 150 мм | 35 мм | 77 кг |

Фасадная плитка производится в соответствии с

ГОСТ 6927-74

Марка бетона В25, класс морозостойкости F200