**Технические характеристики тротуарной плитки серии «Садовые дорожки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование плитки** | **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** | **Штук на поддоне** | **Марка бетона** | **Класс морозостойкости** |
| «Круг» | Диаметр 500 мм | | 50 мм | 21,5 кг | 44 | В25 | F200 |
| «Сектор» | 17,2 |
| «Трапеция» | 620 мм | 528 мм | 50 мм | 28,8 кг | 40 |
| «Нога великана» | 600 мм | 300 мм | 40 мм | 11 кг | 66 |
| «Пенёк» размер 1 | Диаметр 500 мм | | 50 мм | 21,5 кг | 44 |
| «Пенёк» размер 2 | Диаметр 450 мм | | 17,5 кг | 44 |
| «Пенёк» размер 3 | Диаметр 330 мм | | 9,4 кг | 66 |
| «Пенёк» размер 4 | Диаметр 270 мм | | 6,3 кг | 88 |
| «Пенёк» размер 5 | Диаметр 230 мм | | 4,5 кг | 88 |

Тротуарная плитка серии «Садовые дорожки» производится в соответствии с

ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 17608-2017