**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Элемент** | **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** |
| Проступь 1 | 1200 мм | 320 мм | 35 мм | 29,5 кг |
| Проступь 2 | 1250 мм | 30,8 кг |
| Проступь 3 | 1420 мм | 35 кг |
| Проступь 4\*\* | 1300 мм | 350 мм | 8,1 кг |
| Квадрат\* | 350 мм | 350 мм | 9,4 кг |
| Сектор\* | Радиус 350 мм | | 29,6 кг |
| Подступенок гладкий | 595 мм | 110 мм | 5,1 кг |
| Подступенок шагрень | 1300 мм | 11,1 кг |

Марка бетона В25, класс морозостойкости F200

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* - элементы «Квадрат» и «Сектор» комплектуются собственным подступенком*

*\*\* - фактура шагрень*