**Технические характеристики элементов «Уникамень»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эл.** | **Длина** | **Ширина** | **Масса** | **Штук в м2** | **Толщина** | **Марка бетона** | **Класс морозо-стойкости** |
| **А1** | 372 мм | 372 мм | 12,5 кг | 7 | 40 мм | В30 | F200 |
| **А2** | 246 мм | 246 мм | 5,6 кг | 15,75 |
| **А3** | 246 мм | 120 мм | 2,8 кг | 31,5 |
| **А4** | 120 мм | 120 мм | 1,4 кг | 63 |
| **А5** | 120 мм | 57 мм | 0,7 кг | 126 |
| **А6** | 372 мм | 120 мм | 4,2 кг | 21 |
| **А7** | 183 мм | 120 мм | 2,1 кг | 42 |
| **А8** | 120 мм | 89 мм | 1 кг | 85 |
| **А9** | 183 мм | 183 мм | 3 кг | 28,9 |
| **В1** | 420 мм | 172 мм | 5,3 кг | 16,45 |
| **В2** | 207 мм | 172 мм | 2,7 кг | 32,90 |
| **В3** | 298 мм | 298 мм | 6,7 кг | 13,04 |
| **В4** | 298 мм | 146 мм | 3,4 кг | 26,11 |
| **В5** | 296 мм | 172 мм | 3,4 кг | 26,11 |
| **В6** | 172 мм | 145 мм | 1,7 кг | 52,01 |
| **В7** | 171 мм | 145 мм | 1,5 кг | 57,14 |
| **В8** | 500 мм | 500 мм | 20 кг | 4 |
| **С1** | 164 мм | 127 мм | 1,8 кг | 50 |
| **С2** | 130 мм | 123 мм | 1,4 кг | 65 |
| **С3** | 122 мм | 118 мм | 1,2 кг | 72 |
| **С4** | 122 мм | 112 мм | 1,2 кг | 76 |
| **С5** | 122 мм | 108 мм | 1,1 кг | 80 |
| **С6** | 120 мм | 106 мм | 1,2 кг | 72 |
| **С7** | 183 мм | 183 мм | 2,7 кг | 33 |