**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Длина** | 650 мм |
| **Ширина** | 340 мм |
| **Толщина** | 25 мм |
| **Масса** | 12,2 кг |
| **Штук в м2** | 4,52 |
| **Отверстия**  **под анкеры** | есть |

Фасадная плитка производится в соответствии с ГОСТ 6927-74

Марка бетона В25, класс морозостойкости F200