**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Длина** | 600 мм |
| **Ширина** | 360 мм |
| **Толщина** | 30 мм |
| **Масса** | 12,8 кг |
| **Штук в м2** | 4,63 |
| **Отверстия**  **под анкеры** | нет |

Фасадная плитка производится в соответствии с ГОСТ 6927-74

Марка бетона В25, класс морозостойкости F200