**Технические характеристики**

**экоплитки «Пентагон»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пентагон-1 | Пентагон-2 | Пентагон-3 | Пентагон-4 |
| Длина | 270 мм | | | |
| Ширина | 250 мм | | | |
| Толщина | 50 мм | | | |
| Штук в м2 | 14,8 | | | |
| Масса | 5,9 кг | | | |
| Штук в поддоне | 180 | | | |

Экоплитка «Пентагон» вырабатывается в соответствии

с ГОСТ 17608-91

Марка бетона В30, класс морозостойкости F200