**Технические характеристики**

**газонной плитки «Змейка»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** | **Штук в м2** | **Штук на поддоне** |
| 450 мм | 120 мм | 50 мм | 4,5 кг | 18,5 | 154 |

Газонная плитка «Змейка» производится в соответствии с ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 17608-2017

Бетон марки В30, класс морозостойкости F200