|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Технические характеристики** | | | | |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** | **Штук**  **в м2** |
| 312 мм | 312 мм | 55 мм | 6 кг | 18,9 |

Марка бетон В25

Класс морозостойкости F10