**Технические характеристики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** | **Масса** | **Штук**  **в 1м2** |
| 270 мм | 240 мм | 35 мм | 2,6 кг | 30 |

Брусчатка производится в соответствии

с ГОСТ 17608-91 и ГОСТ 17608-2017

Марка бетона В30

Класс морозостойкости F200